湖南城建检测有限公司

建筑材料取样送检指南

- 钢材、焊接及机械连接

|  | 名称 |  | 检验项目 | 取样根数 | 样品长度 (mm) | 牌号 | 依据规范 | 验收批 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常用钢材 | 热轧光圆 |  | 拉伸 | 2 | 500 | HPB300 | GB1499.1-2008/XG1-2012 | 每批不大于60吨，任选2盘或2根，先去掉端部0.5m后，每根（盘）只能截取1根拉伸1根冷弯样。 注：冷轧扭不大于10吨为一批。 |
|  |  |  | 冷弯 | 2 | 500 |  |  |  |
|  |  |  | 重量偏差 | 增加3根 | 500 |  |  |  |
|  | 热轧带肋 |  | 拉伸 | 2 | 500 | HRB335 HRB400 | GB1499.2-2007/XG1-2009 |  |
|  |  |  | 冷弯 | 2 | 500 |  |  |  |
|  |  |  | 重量偏差 | 增加3根 | 500 |  |  |  |
|  | 冷轧带肋 （砼用） |  | 拉伸 | 1 | 500 | CRB550 | GB13788-2008 |  |
|  |  |  | 冷弯 | 2 | 500 |  |  |  |
|  |  |  | 重量偏差 | 增加4根 | 500 |  |  |  |
|  | 冷轧扭 |  | 拉伸 | 2 | 500 | CTB550 CTB650 | JG190-2006 |  |
|  |  |  | 冷弯 | 1 | 500 |  |  |  |
|  |  |  | 重量偏差 | 增加3根 | 500 |  |  |  |
| 焊接及 连接 | 电弧焊 |  | 拉伸 | 3 | 500 | 同牌号钢筋 同型式接头 | JGJ18-2012 | 不超过300个接头为一批，随机切取试样。 注：工艺检验（即试焊）的取样数量同施工检验（即施工焊） |
|  | 电渣压力焊 |  | 拉伸 | 3 | 500 | 同牌号钢筋接头 |  |  |
|  | 闪光对焊 |  | 拉伸 | 3 | 500 | 同台班同焊工 同牌号同直径 可一周内累计 |  |  |
|  |  |  | 冷弯 | 3 | 500 |  |  |  |
|  | 机械连接 | 工艺检验 | 拉伸 | 3 | 500 |  | JGJ107-2010 | 各规格接头试件3根 |
|  |  | 施工检验 | 拉伸 | 3 | 500 |  |  | 同等级同型式同规格不超过500个接头为一批，从工程结构中随机截取。 |
|  |  | 备注 | 按类型分为：套筒挤压、锥螺纹、镦粗直螺纹、滚轧直螺 纹接头等 按接头等级分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ个等级，务必注明，以免影响结果判定 |  |  |  |  |  |
| 说明：初次检测不合格时，需见证送样复检，标准要求双倍取样为一组试样 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、水泥

- 检测项目：凝结时间、安定性、胶砂强度、氧化镁、氯离子含量、碱含量（低碱水泥）、水化热（中低热水泥）。

- 取样方法和数量

  - 同一水泥厂、同品种、同等级、同批号、同一进场数量的水泥，或者袋装可以按照以200吨为一验收批，不足200吨亦按一验收批计（散装可以按照以500吨为一验收批，不足500吨亦按一验收批计）。

  - 取样要有代表性，一般从20袋（袋装水泥）或20个以上不同部位（散装水泥）取等量样品，总数不少于12kg，拌匀后分成2份，1份6kg用水泥桶装后送实验室进行检验，1份密封包存以备校验（我公司为方便委托方，已备有专用水泥留样桶，委托时只需将所取水泥送至样品室即可，不必带水泥桶）。

三、粗骨料、细骨料

粗骨料检验项目：颗粒级配、针片状颗粒含量、含泥量、泥块含量、压碎指标、坚固性、岩石抗压强度（高强混凝土用）。

细骨料检验项目：颗粒级配、细度模数、含泥量、泥块含量、坚固性、氯离子含量、有害物质含量、石粉含量和压碎值指标（人工砂）。

取样方法及数量：

砂：在料堆上取样时，取样部位应均匀分布，取样前先将取样部位的表层铲除，然后从不同部位抽取大致等量的砂8份，组成一组样品，不少于50kg。

石：在料堆上取样时，取样部位应均匀分布，取样前先将取样部位的表层铲除，然后从不同部位抽取大致等量的石子15份，组成一组样品,不少于100kg。

四、外加剂与掺合料

粉煤灰检验项目：细度、需水量比、烧失量、三氧化硫含量、放射性、游离氧化钙含量和安定性（C类）

矿渣粉检验项目：比表面积、活性指数、流动度比、放射性

硅灰检验项目：比表面积、二氧化硅含量、放射性

外加剂检验项目：pH值、氯离子含量、碱含量、减水率、凝结时间差、抗压强度比

膨胀剂：凝结时间、限制膨胀率、抗压强度。

| 材料名称 | 依据标准 | 取样数量 |
| --- | --- | --- |
| 粉煤灰 | GB/T1596-2005 | 不少于3kg |
| 泵送剂 | JC473-2010 | 同一品种的外加剂以50吨为一批，不足50吨也可作为一批。对粉状外加剂可以从20个以上不同部位取等量样品；对液体外加剂应从容器的上中下三层分别取样，取样量不少于200kg水泥所用的外加剂量（按厂家提供的掺量的最大值计算）。 |
| 砂浆、混凝土防水剂 | JC474-2008 |  |
| 防冻剂 | JC475-2004 |  |
| 膨胀剂 | GB23439－2009 | 不少于5Kg |
| 水泥基渗透结晶型防水材料 | GB18445-2011 | 不少于5Kg |
| 水性渗透性无机防水剂 | JC/T1018-2006 | 不少于5Kg |
| 混凝土外加剂 | GB8076-2008 | 不少于5Kg |
| 聚合物水泥防水砂浆 | JC/T984-2005 | 不少于5Kg |
| 聚羧酸系高性能减水剂 | JG/T223-2007 | 不少于5Kg |
| 砂浆增塑剂 | JG/T164-2004 | 不少于3Kg |

五、混凝土、砂浆配合比

|  | 依据标准 | 取样数量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 混凝土配合比 | JGJ55-2011 《普通混凝土配合比设计》 | ≤C20 | 水泥（po32.5）30kg |
|  |  |  | 中砂60kg |
|  |  |  | 卵石110kg |
|  |  | C25～C30 | 水泥（po32.5）45kg |
|  |  |  | 中砂50kg |
|  |  |  | 卵石100kg |
|  |  | C25～C40 | 水泥（po42.5）45kg |
|  |  |  | 中砂60kg |
|  |  |  | 卵石100kg |
| 砂浆配合比 | JGJ/T98-2010 《砌筑砂浆配合比设计》 | 水泥（po32.5）10kg |  |
|  |  | 中砂30kg |  |

六、混凝土、砂浆试块

| 混凝土试块 | GB/T50080-2002 GB/T50081-2002 | 1、每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的砼,取样不得少于一次; 2、当一次连续浇筑超过1000 m3时,同一配合比的砼每200 m3取样不得少于一次; 3、每楼层,同配合比的砼,取样不得少于一次; 4、每次取样应至少留置一组标养试块,同条件养护的留置组数根据实际需要确定，不宜少于10组,且不应少于3组。 5、浇注桩身混凝土，每浇注50m3混凝土必须送检1组；小于50 m3的桩，每根桩必须送检1组；地下连续墙50m3混凝土应送检1组，每个单元槽段送检不得少于l组；每次取样应至少留置一组标准养护试件，同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。 |
| --- | --- | --- |
| 砂浆试块 | JGJ70-2009 | 同一类型及强度等级的砂浆试块应不少于3组 |
| 水泥灌浆料 | GB/T50204-2002 | 每工作班留置一组边长为70.7mm的立方体试件3个 |
| 抗渗试件 | GB/T50204-2002 GB50208-2002 GB/T50082-2009 | 连续浇注混凝土每500 m3留置1组，且每项工程不少于2组，6个为一组 |

七、墙体材料类

| 名称 | 依据 标准 | 常见尺寸/mm | 常见等级 | 验收批 | 送样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烧结普通砖 | GB5101-2003 | 240×115×53 | MU10 MU15 MU20 MU25 MU30 | 同一厂家进场数量不超过15万块 | 10块 |
| 烧结多孔砖 | GB13544-2011 | 240×115×90 |  |  | 10块 |
| 烧结空心砖 | GB13545-2003 | 240×240×115 240×180×115 | MU10 MU7.5 MU5.0 MU3.5 MU2.5 |  | 10块 |
| 普通砼小型空心砌块 | GB8239-1997 | 390×190×190 | MU3.5 MU5.0 MU7.5 MU10 MU15 MU20 | 同一厂家进场数量不超过1万块（产品龄期不应小于28d） | 5块 |
| 粉煤灰砖 | JC239-2001 | 240×115×53 | MU10 MU15 MU20 MU25 MU30 | 同一厂家进场数量不超过10万块 | 20块 |
| 蒸压加气砼砌块 | GB11968-2006 | 600×240×240 | 强度：A2.5 A3.5A5.0 密度：B05、 B06、B07 等组合 | 同品种规格等级的不超过10000块 | 9块100×100×100mm |

八、防水材料类

|  | 材料名称 | 依据标准 | 验收批 | 取样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防水 卷材 | 弹性体改性沥青防水卷材 (SBS) | GB18242-2008 | 1000卷/批 | 顺纵向截取长度1.5米 |
|  | 塑性体改性沥青防水卷材 (APP) | GB18243-2008 | 1000卷/批 | 顺纵向截取长度1.5米 |
|  | 聚氯乙烯防水卷材 | GB12952-2003 | 1000卷/批 | 顺纵向截取长度1.5米 |
|  | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | GB23441-2009 | 10000m2/批 | 顺纵向截取长度1.5米 |
|  | 湿铺预铺防水卷材 | GB/T23457-2009 | 10000m2/批 | 顺纵向截取长度1.5米 |
|  | 石油沥青纸胎油毡、油纸 | GB326-2007 | 1500卷/批 | 顺纵向截取长度1米 |
|  | 氯化聚乙烯防水卷材 | GB12953-2003 | 10000m2/批 | 顺纵向截取长度1米 |
|  | 三元丁橡胶防水卷材 | JC/T645-1996 | 300卷/批 | 顺纵向截取长度1米 |
|  | 改性沥青聚乙烯胎防水卷材 | GB18967-2003 | 10000m2/批 | 顺纵向截取长度1米 |
|  | 沥青复合胎柔性防水卷材 | JC/T690-2008 | 1000卷/批 | 顺纵向截取长度1米 |
|  | 高分子防水材料 | GB18173.1-2006 | 5000m2/批 | 顺纵向截取长度1米 |
|  | 止水带 | GB18173.2-2000 | 每月同标记/批 | 顺纵向截取长度1米 |
|  | 遇水膨胀橡胶 | GB18173.3-2002 | 每月同标记/批 | 顺纵向截取长度1米 |
| 防水 涂料 | 聚氨酯防水涂料 | GB/T19250-2003 | 15t/批 | 取3kg |
|  | 聚合物水泥防水涂料 | GB/T23445-2009 | 10t/批 | 取2kg |
|  | 聚合物乳液建筑防水涂料 | JC/T864-2008 | 5t/批 | 取2kg |
|  | 水乳型沥青防水涂料 | JC/T408-2005 | 5t/批 | 取2kg |
|  | 聚氯乙烯建筑防水接缝材料 | JC/T798-1997 | 20t/批 | 取3kg |
|  | 建筑防水沥青嵌缝油膏 | JC/T207-1996 | 20t/批 | 取2kg |
|  | 聚氨酯建筑密封胶 | JC/T482-2003 | 5t/批 | 取4kg |
|  | 聚氯乙烯弹性防水涂料 | JC/T674-1997 | 20t/批 | 取2kg |